# 电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

一般情况 ：每批次产品抽取样品 10 米 ，其中 5 米作为检验样品 ，5 米作为备用样品。

特殊情况 ：大截面铝导体样品 ：导体截面积 240mm²及以上 ，抽取样品 16 米 ，其中 8 米作

为检验样品 ，8 米作为备用样品。

额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆抽取样品 100 米 ，其中 50 米作为检验样品，

50 米作为备用样品。

对于额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆抽

取样品 20 米 ，其中 10 米作为检验样品 ， 10 米作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 抗张强度和断裂伸长率 | GB/T2951.11-2008 |
|  | 热冲击试验 | GB/T2951.31-2008 |
|  | 热稳定性试验 | GB/T2951.32-200 |
|  | 导体电阻 | GB/T5023.2-2008 |
|  | 成品电缆电压试验 | GB/T5023.2-2008 |
|  | 绝缘线芯电压试验 | GB/T5023.2-2008 |
|  | 绝缘电阻 | GB/T5023.2-2008 |
|  | 不延燃试验 | GB/T18380.11-2022 |

执行企业标准 、团体标准、地方标准的产品 ，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则 。凡

是不注日期的文件 ，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5023.1-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》第 1 部分 ：一般要求

GB/T 5023.3-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》第 3 部分： 固定布线

用无护套电缆

GB/T 5023 .5-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》第 5 部分：软电缆（软

线）

GB/T 12706 .1-2020《额定电压 1 kV（Um = 1.2 kV） 到 35 kV（Um =40.5 kV）挤包

绝缘电力电缆及附件》第 1 部分 ：额定电压 1 kV（Um = 1.2 kV）和 3 kV（Um =3.6 kV） 电缆

GB/T 12706 .2-2020《额定电压 1 kV(Um = 1.2 kV)到 35 kV(Um =40.5 kV)挤包绝缘电

力电缆及附件》第 2 部分 ：额定电压 6 kV(Um =7.2kV)到 30 kV(Um =36 kV)电缆

GB/T 12706 .3-2020《额定电压 1kV(Um = 1.2 kV)到 35kV(Um =40.5 kV)挤包绝缘电

力电缆及附件》第 3 部分 ：额定电压 35kV(Um =40.5kV)电缆

GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》

GB/T 12527-2008《额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆》

GB/T 14049-2008《额定电压 10kV 架空绝缘电缆》

GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆通则》

JB/T 8734.1-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》第 1 部分：

一般规定

JB/T 8734.2-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》第 2 部分：

固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》第 3 部分：

连接用软电线和软电缆

GB/T 3956-2008《电缆的导体》

现行有效的企业标准、团体标准 、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上

不合格 ，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质

量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标

准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检

产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标

准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判

定。